J. Mater. Chem. C 2020.

DOI:10.1039/C9TC05980F

Electrically induced light emission from proton-conducting materials. Protonic light-emitting diode

Jerzy J. Langer,* Ewelina Frąckowiak**  and Sebastian Golczak

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/tc/c9tc05980f#!divAbstract

Protonowe złącze p-n (stabilny, generowany chemicznie układ gradientu protonu) emituje światło gdy jest zasilane elektrycznie, dzięki przepływowi prądu protonowego. Polimery utrzymują stabilność mechaniczną układu, podczas gdy grupy boczne (kwaśne lub zasadowe) odgrywają rolę domieszek, tworząc stabilny układ gradientu protonów. Podstawowym materiałem czynnym, jest woda. Woda domieszkowana H + i HO- umożliwia utworzenie protonowego złącza p-n, które działa podobnie do typowego złącza elektronowego p-n, w tym emisji światła przy zasilaniu elektrycznym. Wyniki eksperymentów są bardziej ogólne, wykazując kluczową rolę gradientu protonów w procesach emisji światła. Jest to nowe zjawisko i zupełnie nowe zastosowanie materiałów przewodzących protony (układu z protonowym złączem p-n): generowanie światła -  protonowa dioda elektroluminescencyjna (H+LED).